鍍層物質特性比較表 氮氟龍; 鈦氟龍; 化學鎳; 硬鉻. 硬度; HV 1030~1060 熱處理後: HV950~HV1050; HV 550 熱處理後: HV 550~HV 650; HV 450~500; HV 950~1000. 耐熱溫度; 500℃~700℃; 300℃~350℃; 400℃; 400℃. 滑動性; 特優; 優; 佳; 差. 流動性; 優; 特優; 無人使用; 普通. 離型性; 優; 特優; 無人使用; 普通. 動磨擦係數; 0.045; 0.058; 0.114; 0.118. 脫模性; 不用脫模劑; 不用脫模劑; 可不用脫模劑; 須使用脫模劑. 耐蝕性; PH 1~12 (對模具加工時所釋出之HCI、HS、CI、HF、 等具有卓越耐蝕性); PH 1~12; PH 1~12; 不可行. 鍍層均勻性; ±10; ±10; ±10; 厚薄不一. 鍍層表面; 無微孔; 無微孔; 無微孔; 龜裂性、微孔多. 表面粗糙度; 0.12; 2.28; 0.12; 0.44..

Pin Jack Optronics Industrial Co., Ltd /JT Finco Limited品傑光電股份有限公司/亞洲山林湯生股份有限公司 /一品科技社/TEL:02-22951188 04-22807839 0921-779148 0922779148 聯絡人：廖經理