QF-GO-2000(w)負離子遠紅外水性漿料

具有永久陶瓷(含二氧化鈦; 三氧化二鋁; 二氧化矽;二氧化鋯;氧化鍶等組合)及遠紅外輻射，空氣中有機腐化氣體如：硫、氨、酚、醛類及其他異味氣體，在微電極的包圍中，電離、電解、分解。
　　遠紅外線輻射率：≥0.92（4-14um波長範圍）
高安全性能，為天然性放射源，符合國際放射能濃度規範370 Bq/g以下之規範，平均值為176 Bq/g（低於國際標準安全值的一半以下）無放射性、重金屬鉛、汞、砷、鎬、鋇、鉻等

| 序號 | 指 標 | 數據 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外觀 | 淡黃色水性漿料 |
| 2 | 一次平均粒徑（um） 二次平均粒徑 | ≤0.5 ≤2 |
| 3 | 水懸浮液pH值 | 6~7 |
| 4 | 比表面積（m2/g） | 12 |
| 5 | 負離子遠紅外粉水中含量wt% | 75±0.2% |
| 6 | 乾燥失重(%) | 2.0 |
| 7 | 灼燒失重（％） | 3.06 |
| 8 | 負離子發生對比濃度 | >8.5倍 |
| 9 | 耐熱性（℃） | >450 |

Project 1

Spectrum processing : 
Peak possibly omitted : 3.340 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Number of iterations = 3

Standard :
Si  SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Ce  CeO2 1-Jun-1999 12:00 AM

Zr  ZrO2 1-Jun-1999 12:00 AM

O   O2 1-Jun-1999 12:00 AM
Al  Al2O3 1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O K | 0.45 | 3.20 | 氧 |
| Zr K | 22.50 | 44.01 | 二氧化鋯 |
| Si K | 3.31 | 2.86 | 二氧化矽 |
| Al K | 23.31 | 29.16 | 三氧化二鋁 |
| Ce K | 40.10 | 12.70 | 氧化鍶 |
| Ti K | 10.33 | 8.07 | 二氧化鈦 |
| Totals | 100.00 | 100.00 |  |

永朕材料科技股份有限公司

Yong-Zhen Technomaterial CO LTD

台北市信義區吳興街361巷23弄11號1樓(企業總部)

統一編號: 28220808

TEL:02-2720-3518

FAX:02-2720-1512

張伯薰

0939-426-730   0928-044-628

萬能科技大學(育成中心)   (研發技術與生產製造輔導)

http://www.qfnano.url.tw

http://qfnano.diytrade.com

mail: changpo28@gmail.com (Pchome的 Skype專用)